## Slide 1
ФНП · Сварочное производство
Общие требования к производству сварочных работ на ОПО
Персонал · аттестация · ПТД · организация · контроль · документация
Производство сварочных работ — деятельность персонала сварочного производства с применением сварочных и родственных процессов, сварочных материалов и оборудования с соблюдением нормативных требований и проектной (конструкторской) документации.
На ОПО сварку выполняют только по аттестованным технологиям.
01 / 25

## Slide 2
Общие требования · Персонал
Обязанности персонала сварочного производства
Сварщики, операторы, специалисты и контролёры обеспечивают:
Обязанности
01
техническую и технологическую подготовку и выполнение сварочных работ по ФНП и НД
02
безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт сварочного оборудования
03
соблюдение технологий сварки
04
контроль качества сварных соединений
02 / 25

## Slide 3
Аттестация · Персонал
Квалификация и аттестация сварщиков и специалистов
Допуск к сварочным работам на ОПО
Требования
01
квалификация соответствует видам работ и применяемым технологиям сварки
02
сварщики и специалисты аттестованы в установленном порядке
03
допуск — только по положительным результатам аттестационных испытаний
04
аттестация подтверждает способы сварки, виды конструкций, положения и материалы
Без положительных результатов аттестационных испытаний к работам не допускают.
03 / 25

## Slide 4
Аттестация · Технологии
Проверка готовности к применению аттестованных технологий
Организации и индивидуальные предприниматели
Порядок
01
работы выполняют организации (ИП), прошедшие проверку готовности технологий на ОПО
02
проверка подтверждает технические, организационные и квалификационные возможности
03
выполняют контрольные сварные соединения (в т. ч. наплавку) для оценки характеристик
04
положительные результаты оформляют документом с областью допуска
04 / 25

## Slide 5
Организация работ
Кто обеспечивает организацию и выполнение
Ответственность руководства
Ключевые правила
01
организацию обеспечивает руководитель организации (ИП) или уполномоченное лицо
02
аттестационные процедуры — руководитель независимого аттестационного центра
03
работы — по ПТД, разработанной специалистом сварочного производства
04
ПТД — на основании проектной документации и требований НПА/НД РФ
05 / 25

## Slide 6
ПТД · Содержание (1/5)
Производственно-технологическая документация по сварке
В технологических инструкциях и картах сварки устанавливают:
Содержание ПТД
01
способы сварки
02
требования к квалификации, аттестации и допускным испытаниям сварщиков
03
требования к сборке, прихваткам и приварке временных технологических креплений
04
конструкция нестандартизированных сварных соединений (в т. ч. разной толщины)
06 / 25

## Slide 7
ПТД · Содержание (2/5)
Производственно-технологическая документация по сварке
В технологических инструкциях и картах сварки устанавливают:
Содержание ПТД
05
требования к хранению и подготовке сварочных материалов
06
сочетания марок основных и сварочных материалов
07
типоразмеры сварочных материалов (электрод, проволока, лента)
08
используемое сварочное оборудование
07 / 25

## Slide 8
ПТД · Содержание (3/5)
Производственно-технологическая документация по сварке
В технологических инструкциях и картах сварки устанавливают:
Содержание ПТД
09
род и полярность сварочного тока
10
типы выполняемых сварных соединений
11
режимы сварки для конкретных сварных соединений
12
необходимость, методы и режимы предварительного и сопутствующего подогрева
08 / 25

## Slide 9
ПТД · Содержание (4/5)
Производственно-технологическая документация по сварке
В технологических инструкциях и картах сварки устанавливают:
Содержание ПТД
13
пространственные положения при сварке
14
порядок и последовательность выполнения шва (наплавки)
15
способы защиты зоны сварки
16
порядок и способы маркировки сварных соединений
09 / 25

## Slide 10
ПТД · Содержание (5/5)
Производственно-технологическая документация по сварке
В технологических инструкциях и картах сварки устанавливают:
Содержание ПТД
17
методы и объёмы НК и механических испытаний (при наличии требований НД)
18
требования к исправлению дефектов и контролю после исправления
Конструктивные элементы, режимы и контроль обеспечивают качество соединений.
10 / 25

## Slide 11
Сборка · Требования ПТД (1/2)
Что должно быть в требованиях по сборке под сварку
Состав требований к сборке деталей
Параметры сборки
01
способы подготовки поверхностей деталей под сварку
02
приспособления и оборудование для сборки
03
порядок и последовательность сборки; способы крепления деталей
04
способы сварки, материалы и режимы прихваток и временных креплений
11 / 25

## Slide 12
Сборка · Требования ПТД (2/2)
Что должно быть в требованиях по сборке под сварку
Состав требований к сборке деталей
Параметры сборки
05
размеры, количество и расположение прихваток
06
методы контроля качества сборки
Стыковые кольцевые швы собирают с соосным позиционированием деталей.
12 / 25

## Slide 13
Оборудование и материалы
Сварочное оборудование и сварочные материалы
Соответствие аттестованным технологиям
Требования
01
оборудование и материалы соответствуют применяемым аттестованным технологиям
02
сварочно-технологические характеристики обеспечивают качество соединений
03
соответствие технологиям и нормам качества подтверждают в установленном порядке
04
оборудование содержат в исправном состоянии по указаниям производителя
13 / 25

## Slide 14
Руководство сварочными работами
Обязанности руководителя перед началом работ
Лицо, осуществляющее руководство сварочными работами:
Перед выполнением работ
01
проверить состав и квалификацию персонала, оборудование, материалы и технологию по ПТД
02
ознакомить сварщиков с технологическими картами и изменениями — под подпись
03
организовать проведение операционного контроля
14 / 25

## Slide 15
Допуск сварщика и рабочее место
Допускные испытания и комплектация места сварки
Перед допуском к сварке на объекте
Правила
01
при первом допуске или после перерыва дольше нормы НД — допускные соединения
02
место работ комплектуют исправным оборудованием, оснасткой и инструментом по ПТД
03
место сварки защищают от осадков, влаги, сквозняков и иных воздействий
04
условия выполнения работ соответствуют требованиям ПТД и НД
15 / 25

## Slide 16
Контроль · Виды
Виды контроля при подготовке и выполнении сварочных работ
Обязательные виды контроля
Виды
01
входной — все партии свариваемых и сварочных материалов до применения
02
операционный — подготовка кромок, сборка, прихватка, сварка, послесварочная обработка
03
приёмочный — все выполненные сварные соединения (методы и объём — по ПТД)
При трещинах или недопустимых дефектах работы останавливают до устранения причин.
16 / 25

## Slide 17
Контроль · Входной (1/2)
Входной контроль материалов
Что проверяют до применения партий материалов
Проверки
01
документы о качестве продукции (идентификация, материалы, результаты испытаний)
02
маркировка на каждом упаковочном месте: марка, сортамент, номер партии
03
отсутствие повреждений упаковки и самих материалов
04
покрытые электроды — номинальные размеры и состояние покрытия по сертификату
17 / 25

## Slide 18
Контроль · Входной (2/2)
Входной контроль материалов
Что проверяют до применения партий материалов
Проверки
05
проволока и лента — размеры, вид и состояние поверхности, маркировка
06
флюс — цвет, однородность и гранулометрический состав
18 / 25

## Slide 19
Контроль · Операционный (1/3)
Операционный контроль сборки и подготовки
Что проверяют на операциях подготовки и сборки
Проверки
01
наличие маркировки
02
размеры деталей и форму разделки кромок
03
качество подготовленных под сварку поверхностей (если регламентировано ПТД)
04
марки и типоразмеры сварочных материалов для прихваток
19 / 25

## Slide 20
Контроль · Операционный (2/3)
Операционный контроль сборки и подготовки
Что проверяют на операциях подготовки и сборки
Проверки
05
надёжность фиксации и расположение деталей в сборочных приспособлениях
06
чистоту и отсутствие повреждений кромок и прилегающих поверхностей
07
размеры и расположение прихваток и швов приварки временных креплений
08
зазоры, смещение кромок, перелом осей или плоскостей после прихваток
20 / 25

## Slide 21
Контроль · Операционный (3/3)
Операционный контроль сборки и подготовки
Что проверяют на операциях подготовки и сборки
Проверки
09
размеры собранной под сварку конструкции
21 / 25

## Slide 22
Контроль · В процессе сварки
Минимальный контроль во время сварки
В процессе сварки проводят, как минимум:
Контроль
01
соответствие параметров режима сварки и технологических приёмов
02
очерёдность выполнения сварных швов и участков наплавки
03
отсутствие видимых дефектов
04
иные параметры по технологическим (операционным) картам сварки
Устранение дефектов — по ПТД; после исправления — повторный контроль.
22 / 25

## Slide 23
Маркировка и ремонт
Маркировка швов и исправление дефектов
После выполнения и при выявлении дефектов
Правила
01
сварные соединения маркируют по требованиям ПТД
02
маркировка — шифр клейма сварщика для однозначной идентификации
03
недопустимые дефекты исправляют по ПТД и карте на ремонт
04
число исправлений одного участка — не выше указанного в ПТД (НД)
23 / 25

## Slide 24
Документация · Руководитель
Что обязан обеспечить руководитель сварочных работ
При производстве сварочных работ
Обязанности
01
идентификацию применяемых сварочных материалов и оборудования
02
выполнение соединений по технологическим (операционным) картам сварки
03
регистрацию сведений о сварщиках, выполняющих соединения
04
идентификацию мест швов в конструкции и мест исправления дефектов
Также регистрируют результаты контроля качества, включая контроль после ремонта.
24 / 25

## Slide 25
Итоги темы
Исполнительная документация и ключевые требования
В процессе сварочных работ оформляют:
Документы
01
журналы сварочных работ
02
паспорта, акты и заключения по неразрушающему контролю
03
протоколы испытаний сварных соединений
04
иную исполнительную и эксплуатационную документацию по ПТД и НД
Сварка на ОПО — аттестованным персоналом, по ПТД и с полным циклом контроля.
25 / 25